Karta danych technicznych nr 01/IM

LAUFER  AQUADUR

Niewymywalny środek do zabezpieczania i ochrony drewna przed niszczącym działaniem korozji biologicznej  powodowanej  przez grzyby  domowe  i  owady – techniczne szkodniki drewna. Zalecany do impregnacji drewna budowlanego, konstrukcyjnego i ogrodowego.

Koncentrat wodorozcieńczalny o maksymalnym stosunku rozcieńczenia  1:19

WŁAŚCIWOŚCI:

- Koncentrat wodorozcieńczalny o bardzo wysokiej wydajności

- Odznacza się bardzo wysoką skutecznością zabezpieczenia w stosunku do grzybów domowych i owadów niszczących drewno

- Odporny na wymywanie przez wodę

- Nie zmienia barwy drewna

- Uwypukla naturalny rysunek drewna

- Głęboko wnika i utrwala się w drewnie

- Może być stosowany samodzielnie lub jako grunt pod wykończenia lakiernicze i olejowane

- Nie powoduje korozji stalowych elementów łączących

- Nie ma wpływu na palność drewna

- Prosty i szybki w aplikacji

ZASTOSOWANIE:

- Zabezpieczanie drewna w obiektach budownictwa mieszkalnego, rekreacyjnego, użyteczności publicznej.

- Ochrona wolno stojących konstrukcji drewnianych bezpośrednio narażonych na działanie opadów atmosferycznych (parkany, pergole, meble ogrodowe, itp.).

- Zabezpieczanie bram, okien, boazerii.

DANE TECHNICZNE:

Skład:	  pochodne triazoli  i aminy

Wydajność:	
 - 30-40 g/m2 koncentratu na 1 m2 mopowierzchni przy 2-3 krotnym nanoszeniu lub 7 kg na 1 m3 dla drewna wewnątrz i na zewnątrz obiektów

###### Właściwości fizykochemiczne i biochronne

| L.p | Określenie właściwości | Wymagania | Metoda badań |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Barwa | Słomkowa | PN-C-04906 |
| 2. | Zapach | Słaby, przemijający, Niedrażniący. | PN-C-04906 |
| 3. | Konsystencja | Lekko mętna ciecz | PN-C-04906 |
| 4. | Wskaźnik pH w temp. 20ºC koncentratu 5% roztworu | 6,64 + 0,02 7,16 + 0,02 | PN-C-04906 |
| 5. | Gęstość w temp. 20ºC (g/cm3) koncentratu 5% roztworu | 1,01 + 5% 1,00+ 5% | PN-ISO 3675: 1997 |
| 6. | Wpływ środka na wytrzymałość drewna na ściskanie wzdłuż włókien (15% roztwór) | ZR=2,2% | PN –72/C-04907 |
| 7. | Agresywności korozyjna 5% roztworu wodnego preparatu w stosunku do stali | mała, malejąca | wg PN –87/C-04910 Rodzaj stali – Z II B 1 wg PN-81/H-92121 |
| 8. | Skuteczność zabezpieczenia drewna przed grzybami domowymi Środek stosowany w ilości 40g/m2 (klasa zabezpieczenia) | Klasa zabezpieczenia: - na powierzchnia - 1 - na głębokości1,5 mm - 1 - na głębokości 3 mm - 1 | Powierzchnia – 1 klasa zabezpieczenie dobre oraz odpowiednia klasa na dalszych głębokościach wg Instrukcji ITB 355/98 |
| 9. | Wartość grzybobójcza wobec Coniophora puteaana BAM Ebw. po wymywaniu - w kg/m3 stężenie roztworu 063%- 1% | 4,53 – 7,22 | PN-EN 113:2000 i PN-EN 84:1993 |
| 10. | Działanie zabezpieczające przeciwko larwom Hylotrupes bajulus L. po wymywaniu przy naniesieniu 40g/m2 metodą smarowania- śmiertelność larw | 100% | PN-EN 46:1998+ PN-EN 84:1993 |

Charakterystyka toksykologiczna i ekotoksykologiczna:

Produkt został zaklasyfikowany jako preparat niebezpieczny. Środek drażniący. Działa drażniąco

na oczy i skórę. Zawiera propikonazol. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej

Brak danych dotyczących dawek i stężeń śmiertelnych i toksycznych produktu dla zwierząt i ludzi.

Środek niebezpieczny dla środowiska (bez przypisanego symbolu N).Działa szkodliwie na organizmy wodne. Może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI I WYMAGANIAMI JAKOŚCIOWYMI :

Środek spełnia wymagania normy PN-EN 599-1: 2001

Pozwolenie Ministerstwa Zdrowia nr 3193/07

Karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu  nr 01/IM  Wydanie : 1

SPOSÓB UŻYCIA:

Przygotowanie podłoża:

Drewno przeznaczone do zabezpieczania oczyścić z resztek kory, kurzu, pyłu, itp., w razie potrzeby odtłuścić. Wilgotność drewna nie powinna przekraczać  28%.

Przygotowanie preparatu:

Przygotować odpowiedni roztwór

Np. roztwór  5%  (1 litr środka rozcieńczyć w 19 l wody)

roztwór 10% (1 litr środka rozcieńczyć w 9 l wody)

Wykonanie zabiegu:

Zabezpieczanie drewna wykonać nanosząc roztwór roboczy 2-3 -krotnie pędzlem lub natryskiem

w odstępach kilkugodzinnych zależnie od chłonności drewna i warunków schnięcia (temp. i wilgotności otoczenia) lub metodą kąpieli (roztwór 5%) całych elementów w czasie nie krótszym niż 30 min.

Zabiegi wykonywać w temp. powyżej +5oC. Zaimpregnowane drewno chronić przed opadami przez co najmniej 48 godzin po zabiegu. Sezonować pod zadaszeniem na przekładkach do stanu powietrzno-suchego.

Uwagi :

- do natrysku można używać spryskiwacza ogrodowego

- pozostały w zbiorniku impregnacyjnym roztwór roboczy należy wymieszać przed kolejnym zabiegiem.

- Środka nie stosować na elementy pozostające w stałym kontakcie z wodą.

ZALECANE NORMY ZUŻYCIA DLA DREWNA BUDOWLANEGO:

| - Klasa zagrożenia korozją biologiczną | - Sposób impregnacji | - Stężenie roztworu roboczego | - Wymagane zużycie koncentratu | - Wydajność - w m2 z 1 litra koncentratu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - smarowanie, natrysk, kąpiel | - 5-10% | - 30g/m2 | - 33 |
| - 2 | - smarowanie, natrysk, kąpiel | - 5-10% | - 30g/m2 | - 33 |
| - 3 | - smarowanie, natrysk, kąpiel | - 5-10% | - 40g/m2 | - 25 |
|  | - m. próżniowo-cisnieniowa | - 5% | - 7kg/m3 |  |

OPAKOWANIA, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT:

Przechowywać: w szczelnie zamkniętych opakowaniach fabrycznych, w temp. od +5 oC do +40oC, w warunkach zabezpieczenia przed mrozem, opadami atmosferycznymi i nasłonecznieniem,

w suchych, wentylowanych pomieszczeniach. z dala od środków spożywczych i pasz, w miejscach niedostępnych dla dzieci.

Okres trwałości: 3 lata od produkcji.

Transport: Produkt nie został zaklasyfikowany jako towar niebezpieczny w świetle przepisów transportowych ADR/RID (Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych. Dz.U. nr 199/2002 poz.1671; Dz.U. nr 97/2004 poz.962; Dz.U. nr 96/2004 poz.959).

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

- Podczas stosowania przestrzegać zasad bhp. i podstawowych zasad higieny: nie jeść, nie pić na stanowisku pracy, każdorazowo po zakończeniu pracy myć ręce wodą z mydłem,

nie używać zanieczyszczonej odzieży ochronnej. Natychmiast usuwać rozlaną ciecz

- Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

- Unikać bezpośredniego kontaktu z cieczą.

- Nie wdychać pary rozpylonej cieczy.

- Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

- Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.

- Zużyty produkt oraz opakowanie dostarczyć na składowisko odpadów niebezpiecznych.

- Działa drażniąco na oczy i skórę.

- Zanieczyszczone oczy natychmiast przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza

- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza - pokazać opakowanie lub etykietę.

- Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się, niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

- Zawiera propikonazol. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej

Szczegółowe informacje dotyczące  identyfikacji zagrożeń i pierwszej pomocy zawarte są

w karcie charakterystyki niebezpiecznego preparatu

Data aktualizacji : 2006-01-12

Laufer Polska Sp. z o.o.

54-405 WROCŁAW

ul. Francuska 92

Tel/fax: +48 71 783 78 92

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wszelkie pisemne lub ustne informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań i doświadczeń, w dobrej wierze zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej Spółce. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego. Spółka ani upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego bądź błędnego użycia jej materiałów.